
编号：SHSSXZ0319-2026
上海市产品质量监督抽查实施细则

涂料(外墙、建筑防水)产品
1 抽样方法
按照随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

当独立包装产品质量≤1kg时，单组分产品抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取多组独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

当独立包装产品质量＞1kg时，单组分产品抽取2个独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取2组独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验方法与判定依据
表1   合成树脂乳液墙面涂料（外墙面漆）产品检验项目（GB 18582-2020）
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB18582-2020附录A
GB/T 23986-2009

GB/T 6750-2007
	GB 18582-2020/表1
	/

	2
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009
	GB 18582-2020/表1
	/

	3
	苯系物总和含量
	GB/T 23990-2009/B法
	GB 18582-2020/表1
	/

	4
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 18582-2020/表1
	/

	5
	可溶性重金属（镉、铬、汞）含量
	GB/T 23991-2009
	GB 18582-2020/表1
	/

	6
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
	GB/T 31414-2015
	GB 18582-2020/表1
	/

	7
	低温稳定性
	GB/T 9268-2008/A法
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	8
	对比率
	GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	9
	耐水性
	GB/T 30648.2-2015
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	10
	耐碱性
	GB/T 9265-2009
GB/T 1766-2008
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	11
	耐洗刷性
	GB/T 9755-2024/附录C
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	12
	耐沾污性
	GB/T 9780-2013/A法
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表2   合成树脂乳液墙面涂料（外墙面漆）产品检验项目（GB 30981.1-2025）
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 6750-2007

GB/T 23986.2-2023
GB/T 41953-2022
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	2
	半挥发性有机化合物（SVOC）含量
	GB/T 6750-2007

GB/T 23986.2-2023
GB/T 41953-2022
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	3
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	4
	苯系物总和含量
	GB/T 23990-2009/B法
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	5
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	6
	总砷（As）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	7
	可溶性重金属（镉、铬、汞）含量
	GB/T 23991-2009
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	8
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
	GB/T 31414-2015
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	9
	甲基异塞唑啉酮含量
	GB/T 37363.1-2019
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	10
	低温稳定性
	GB/T 9268-2008/A法
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	11
	对比率
	GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	12
	耐水性
	GB/T 30648.2-2015
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	13
	耐碱性
	GB/T 9265-2009
GB/T 1766-2008
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	14
	耐洗刷性
	GB/T 9755-2024/附录C
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	15
	耐沾污性
	GB/T 9780-2013/A法
	/
	GB/T 9755-2024/表1-2

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表3   弹性建筑外墙涂料产品检验项目（GB 18582-2020）
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB18582-2020附录A
GB/T 23986-2009

GB/T 6750-2007
	GB 18582-2020/表1
	/

	2
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009
	GB 18582-2020/表1
	/

	3
	苯系物总和含量
	GB/T 23990-2009/B法
	GB 18582-2020/表1
	/

	4
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 18582-2020/表1
	/

	5
	可溶性重金属（镉、铬、汞）含量
	GB/T 23991-2009
	GB 18582-2020/表1
	/

	6
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
	GB/T 31414-2015
	GB 18582-2020/表1
	/

	7
	对比率
	GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A
	/
	JG/T 172-2014/表1

	8
	低温稳定性
	GB/T 9268-2008/A法
	/
	JG/T 172-2014/表1

	9
	耐碱性
	GB/T 9265-2009
GB/T 1766-2008
	/
	JG/T 172-2014/表1

	10
	耐水性
	GB/T 1733-1993/甲法
	/
	JG/T 172-2014/表1

	11
	耐沾污性
	GB/T 9780-2013/B法
	/
	JG/T 172-2014/表1

	12
	拉伸强度
	JG/T 172-2014/7.15
	/
	JG/T 172-2014/表1

	13
	断裂伸长率
	JG/T 172-2014/7.15
	/
	JG/T 172-2014/表1

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表4   弹性建筑外墙涂料产品检验项目（GB 30981.1-2025）
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 6750-2007

GB/T 23986.2-2023
GB/T 41953-2022
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	2
	半挥发性有机化合物（SVOC）含量
	GB/T 6750-2007

GB/T 23986.2-2023
GB/T 41953-2022
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	3
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	4
	苯系物总和含量
	GB/T 23990-2009/B法
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	5
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	6
	总砷（As）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	7
	可溶性重金属（镉、铬、汞）含量
	GB/T 23991-2009
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	8
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
	GB/T 31414-2015
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	9
	甲基异塞唑啉酮含量
	GB/T 37363.1-2019
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	10
	对比率
	GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A
	/
	JG/T 172-2014/表1

	11
	低温稳定性
	GB/T 9268-2008/A法
	/
	JG/T 172-2014/表1

	12
	耐碱性
	GB/T 9265-2009
GB/T 1766-2008
	/
	JG/T 172-2014/表1

	13
	耐水性
	GB/T 1733-1993/甲法
	/
	JG/T 172-2014/表1

	14
	耐沾污性
	GB/T 9780-2013/B法
	/
	JG/T 172-2014/表1

	15
	拉伸强度
	JG/T 172-2014/7.15
	/
	JG/T 172-2014/表1

	16
	断裂伸长率
	JG/T 172-2014/7.15
	/
	JG/T 172-2014/表1

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表5   合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料产品检验项目（GB 18582-2020）
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB18582-2020附录A
GB/T 23986-2009

GB/T 6750-2007
	GB 18582-2020/表1
	/

	2
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009
	GB 18582-2020/表1
	/

	3
	苯系物总和含量
	GB/T 23990-2009/B法
	GB 18582-2020/表1
	/

	4
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 18582-2020/表1
	/

	5
	可溶性重金属（镉、铬、汞）含量
	GB/T 23991-2009
	GB 18582-2020/表1
	/

	6
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
	GB/T 31414-2015
	GB 18582-2020/表1
	/

	7
	初期干燥抗裂性
	JG/T 24-2018/7.8
	/
	JG/T 24-2018/表1

	8
	耐水性
	GB/T 1733-1993/甲法
	/
	JG/T 24-2018/表1

	9
	耐碱性
	GB/T 9265-2009
GB/T 1766-2008
	/
	JG/T 24-2018/表1

	10
	耐沾污性
	GB/T 9780-2013/B法
	/
	JG/T 24-2018/表1

	11
	粘结强度
	JG/T 24-2018/7.17
	/
	JG/T 24-2018/表1

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表6   合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料产品检验项目（GB 30981.1-2025）
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 6750-2007

GB/T 23986.2-2023
GB/T 41953-2022
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	2
	半挥发性有机化合物（SVOC）含量
	GB/T 6750-2007

GB/T 23986.2-2023
GB/T 41953-2022
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	3
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	4
	苯系物总和含量
	GB/T 23990-2009/B法
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	5
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	6
	总砷（As）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	7
	可溶性重金属（镉、铬、汞）含量
	GB/T 23991-2009
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	8
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
	GB/T 31414-2015
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	9
	甲基异塞唑啉酮含量
	GB/T 37363.1-2019
	GB 30981.1-2025/表1
	/

	10
	初期干燥抗裂性
	JG/T 24-2018/7.8
	/
	JG/T 24-2018/表1

	11
	耐水性
	GB/T 1733-1993/甲法
	/
	JG/T 24-2018/表1

	12
	耐碱性
	GB/T 9265-2009
GB/T 1766-2008
	/
	JG/T 24-2018/表1

	13
	耐沾污性
	GB/T 9780-2013/B法
	/
	JG/T 24-2018/表1

	14
	粘结强度
	JG/T 24-2018/7.17
	/
	JG/T 24-2018/表1

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表7   水性防水涂料产品检验项目
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 6750-2007

GB/T 23986-2009
GB 18582-2020附录A
	GB 45671-2025/表1
	/

	2
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009
	GB 45671-2025/表1
	/

	3
	氨含量
	GB/T 41078-2021附录B
	GB 45671-2025/表1
	/

	4
	苯含量
	GB/T 23990-2009/B法
	GB 45671-2025/表1
	/

	5
	甲苯+乙苯+二甲苯含量
	GB/T 23990-2009/B法
	GB 45671-2025/表1
	/

	6
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 45671-2025/表1
	/

	7
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991-2009
	GB 45671-2025/表1
	/

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表8   反应型高分子防水涂料产品检验项目
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 23985-2009

GB/T 1725-2007

GB/T 6750-2007
	GB 45671-2025/表2
	/

	2
	苯含量
	GB/T 23990-2009/A法
	GB 45671-2025/表2
	/

	3
	甲苯+乙苯+二甲苯含量
	GB/T 23990-2009/A法
	GB 45671-2025/表2
	/

	4
	苯酚含量
	GB/T 36488-2018
	GB 45671-2025/表2
	/

	5
	蒽含量
	GB/T 36488-2018
	GB 45671-2025/表2
	/

	6
	萘含量
	GB/T 36488-2018
	GB 45671-2025/表2
	/

	7
	游离二异氰酸酯（游离TDI）含量
	GB/T 18446-2009
	GB 45671-2025/表2
	/

	8
	短链氯化石蜡（C10~C13）含量
	GB 36246-2018附录G
	GB 45671-2025/表2
	/

	9
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 45671-2025/表2
	/

	10
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991-2009
	GB 45671-2025/表2
	/

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表9   溶剂型防水涂料产品检验项目
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 23985-2009

GB/T 1725-2007

GB/T 6750-2007
	GB 45671-2025/表3
	/

	2
	甲醛含量
	GB 18583-2008附录A
	GB 45671-2025/表3
	/

	3
	苯含量
	GB/T 23990-2009/A法
	GB 45671-2025/表3
	/

	4
	甲苯+乙苯+二甲苯含量
	GB/T 23990-2009/A法
	GB 45671-2025/表3
	/

	5
	苯酚含量
	GB/T 36488-2018
	GB 45671-2025/表3
	/

	6
	蒽含量
	GB/T 36488-2018
	GB 45671-2025/表3
	/

	7
	萘含量
	GB/T 36488-2018
	GB 45671-2025/表3
	/

	8
	游离二异氰酸酯（游离TDI）含量
	GB/T 18446-2009
	GB 45671-2025/表3
	/

	9
	短链氯化石蜡（C10~C13）含量
	GB 36246-2018附录G
	GB 45671-2025/表3
	/

	10
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 45671-2025/表3
	/

	11
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991-2009
	GB 45671-2025/表3
	/

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表10   热熔施工类防水涂料产品检验项目
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 23985-2009

GB/T 1725-2007

GB/T 8928-2008
	GB 45671-2025/表4
	/

	2
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 45671-2025/表4
	/

	3
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991-2009
	GB 45671-2025/表4
	/

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表11   干粉型防水材料产品检验项目
	序号
	检测项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 23986-2009
	GB 45671-2025/表5
	/

	2
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009
	GB 45671-2025/表5
	/

	3
	氨含量
	GB/T 41078-2021附录B
	GB 45671-2025/表5
	/

	4
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647-2014
	GB 45671-2025/表5
	/

	5
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991-2009
	GB 45671-2025/表5
	/

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定
3.1判定规则
3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
3.2结果判定
3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。
3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。
2
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